TECHNICKÝ LIST

CARAMBA HOCHLEISTUNGS KORROSIONSSCHUTZ-WACHS

Multifunkční ochranný vosk proti korozi

Oblast použití:

CARAMBA Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs je speciální transparentní vosk pro dočasnou ochranu lakovaných a nelakovaných dílů při skladování a přepravě.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs je nízkoviskózní, rozpouštědla obsahující vosková disperze s dobrou penetrací. Má vysoký bod tání, což znamená, že vytvořený ochranný film má dobrou tepelnou odolnost až do +100 °C. Je vhodný pro vytvoření doteku odolné ochranné fólie na hliníkových, měděných, mosazných, zinkových, fosfátovaných a chromovaných površích.

Chrání zařízení ve stavebnictví, zemědělství, je vhodný pro použití jako ochrana zahradního nářadí a konzervace nástrojů. Působí jako přepravní ochrana strojních součástí, jako ochrana proti korozi motorového prostoru a přístrojů jako jsou převodovky, rozdělovače, alternátory, posilovače brzd a také všech lakovaných částí. Pro následnou ochranu všech vnějších i vnitřních částí automobilu, které mají být chráněny proti korozi.

Vytěsňuje vlhkost a vytváří elastický film s dobrou odolností proti chladu. Rychleschnoucí vosková disperze neemulguje. Zaschlý film je vodě odolný. Nepoškozuje plasty a pryž. Transparentní ochranný film může být odstraněn např. po použití jako ochranný vosk při přepravě parním čističem s 3 - 4% roztokem studeného čističe.

Použití:

Sprej před použitím dobře protřepejte. Ošetřovaný povrch musí být čistý, bez koroze. CARAMBA Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20 - 30 cm. Pro dosažení rovnoměrné vrstvy jsou nutné 2 křížové nástřiky.

Technické informace:

Vzhled: 			transparentní

Zápach: 			voskový

Hustota při 20 °C: 		0,779-0,80  g/cm³

Teplotní rozsah: 		nekapalný do +100 °C

Spotřeba:		 	cca 2,5 - 3 m2/500 ml (sprej), až 5m2/l v závislosti na tloušťce vrstvy (kanystr)

Poznámka:

Dbejte bezpečnostních pokynů na etiketě a v aktuálním bezpečnostním listu.

| Obj. číslo | Název | Objem | Balení ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 6406003 | Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs | 500 ml | 6 (sprej) |
| 640650 | Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs | 25 l | 1 (kanystr) |